**铝管**:

1.规格：0.25\*200，材质：3003 H14, 标准：GB/T3880.1-2012

2.材质：1060H112，标准：GB/T4437.1

规格：36\*5.08\*5130（7700、8970、10260）

        45\*6.08\*4300

**铝带：**

1.规格：0.25\*200，材质：3003 H14, 标准：GB/T3880.1-2012

2.规格：0.3\*815，材质：1050A H19, 标准：GB/T3880.1-2012

3.规格：0.4\*16.42，材质：1100 O, 标准：GB/T3880.1-2012

4.规格：0.4\*17.9，材质：1100A H14, 标准：GB/T3880-2012

5.规格：0.15\*200，材质：4045, 标准：GB/T3198-2003